NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. Konstrukcja chodnika i placy utwardzonych

Warstwy nawierzchni i podbudowy:

| Rodzaj materiału | Warstwa | Grubość w cm |
| --- | --- | --- |
| Kostka betonowa typu Polbruk | Nawierzchnia | 8 |
| Podsypka piaskowo-cementowa | Podbudowa | 3 |
| Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31.5 | Podbudowa | 15 |
| Pospółka | Odsączająca | 10 |
| ----------- | --------------- | ----- |
| Razem |  | 36 |

Chodnik zostanie oddzielony od jezdni za pomocą krawężników betonowych 
o wymiarach w przekroju 15×30cm. Wysokość krawężnika nad powierzchnią jezdni przyjęto równą 12 cm. W obrębie wjazdów na posesje krawężnik wystawać będzie nad jezdnię drogi 0-2 cm a w obrębie przejść dla pieszych (o ile wystąpią) krawężnik wystawać będzie nad jezdnię drogi nie więcej niż 1cm (w obu przypadkach (przejścia / zjazdy) zastosować krawężnik najazdowy). Zewnętrzne krawędzie chodnika zostaną zabezpieczone obrzeżami betonowymi o wymiarach w przekroju (6)8×30cm. Zarówno krawężniki jak i obrzeża zostaną posadowione na ławach z betonu klasy C12/15 ułożonych na podsypce z piasku.